1. Prosopito-kalcio fluorido kompozito gamybos būdas hidroterminėmis sąlygomis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad būdas apima šiuos žingsnius:

a) paruošiamas pradinis CaO/Al2O3 mišinys, kuriame CaO/Al2O3 molinis santykis yra nuo maždaug 0,857:1 iki 6:1 ;

b) pradinis mišinys užpilamas sočiuoju aliuminio fluorido tirpalu, kur vandens ir kietųjų medžiagų santykis yra maždaug 32:1 ;

c) gauta suspensija patalpinama į autoklavą, palaikant maždaug 10 barų pradinį slėgį, ir vykdoma hidroterminė sintezė, apimanti temperatūros didinimą palaipsniui iki 110-150 °C per maždaug 2 val.;

d) suspensija laikoma 110-150 °C temperatūroje, pageidautina, 72 val., esant 13-15 barų slėgiui.

2. Prosopito-kalcio fluorido kompozito gamybos būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad hidroterminė sintezė vykdoma prisotintų vandens garų slėgyje, prieš sintezę taikant apie 10 barų viršslėgį.

3. Prosopito-kalcio fluorido kompozito gamybos būdas pagal bet kurį iš 1-2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pradinio mišinio kalcio oksido komponentą turintis junginys yra pasirinktas iš grupės, susidedančios iš kalcio oksido, kalcio hidroksido ir kalcio karbonato, o aliuminio oksido komponentą turintis junginys iš grupės, susidedančios iš aliuminio oksido, aliuminio hidroksido ir aliuminio fluorido, o fluoro komponentą turintis junginys yra sotusis aliuminio fluorido tirpalas.

4. Prosopito kalcio fluorido kompozito gamybos būdas pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prieš ruošiant suspensiją, minėto pradinio mišinio kalcio oksido komponentą turinčio junginio paviršiaus ploto Spav vertė lygi 587 m²/kg, CaOlaisvas = 94,22%, o aliuminio oksido komponento paviršiaus ploto Spav vertė lygi 825 m²/kg.

5. Prosopito-kalcio fluorido kompozito gamybos būdas pagal bet kurį iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pradinės suspensijos CaO/Al2O3 molinis santykis sudaro 4:1, izoterminio išlaikymo trukmė yra 72 val. ir temperatūra 130 °C.

6. Prosopito-kalcio fluorido kompozitas gautas būdu pagal 5 punktą, ir esantis kristalinės formos, pasižymintis tipiniais rentgeno spinduliuotės difrakcinės analizės difrakciniais maksimumais d 0,5745; 0,4381; 0,3691; 0,3355; 0,3243; 0,3158; 0,3072; 0,2868; 0,2379; 0,2316; 0,2221; 0,2137; 0,2021; 0,1943; 0,1932; 0,1912; 0,1838; 0,1814; 0,1657; 0,1648; 0,1599; 0,1562; 0,1520 ir 0,1362 nm.