1. Šulinio plaukiojančio tipo liuko reguliavimo / pakeitimo būdas, kuriame liuką pakelia nuo šulinio,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prieš pakeliant šulinio liuką, liuką ir aplink jį esančią įtrūkusią, įdubusią, deformuotą asfalto dangą, pakaitina infraraudonaisiais spinduliais iki reikiamos temperatūros, tada į šulinio ertmę įstato atitinkamo diametro cilindro formos apsauginę įvorę, ant įtrūkusios, įdubusios, deformuotos asfalto dangos aplink šulinį pila, permaišo su senąja danga ir tolygiai paskirsto naują asfaltbetonio masę, po to ištraukia apsauginę įvorę, uždeda liuką, ir, kartu su aplink jį paskirstytu asfaltbetoniu, supresuoja, suformuojant naują vienalytę dangą.

2. Šulinio plaukiojančio tipo liuko reguliavimo / pakeitimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pakaitinimo infraraudonaisiais spinduliais temperatūros dydis priklauso nuo asfalto dangos tipo.

3. Šulinio plaukiojančio tipo liuko reguliavimo / pakeitimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apsauginės įvorės diametras atitinka šulinio korpuso viršutinės ertmės diametrą.

4. Šulinio plaukiojančio tipo liuko reguliavimo / pakeitimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apsauginė įvorė pagaminta iš medžiagos, gebančios atlaikyti, aplink ją užpilamo, asfaltbetonio masės turinį.

5. Šulinio plaukiojančio tipo liuko reguliavimo / pakeitimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, ant aplink šulinį deformuotos asfalto dangos, pila karštą (klojimo temperatūros) asfaltbetonį.

6. Šulinio plaukiojančio tipo liuko reguliavimo / pakeitimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad uždėtą liuko rėmą su dangčiu, kartu su aplink jį paskirstytu asfaltbetoniu, supresuoja vibrovolo arba vibroplokštės pagalba.