1. Porėto šarmu aktyvuotų pelenų betono mišinio kompozicija,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima bent šiuos komponentus:

- sudegintų komunalinių ar pramoninių atliekų pelenai - 100-80% masės,

- kalcio sulfato priedas - 0-20% masės;

- porėtumo dujodaras: vandenilio peroksido tirpalas – 2% masės.

2. Betono mišinio kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pelenų šarminiam aktyvavimui naudojamas natrio šarmo NaOH vandeninis tirpalas, kuriame natrio šarmo proporcija betono mišinyje sudaro nuo 8,93% iki 11,50% betono mišinio kompozicijos sausų medžiagų bendros masės.

3. Betono mišinio kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad optimalus kalcio sulfato priedo kiekis yra 5-10% masės.

4. Betono mišinio kompozicija pagal 1 ir 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kalcio sulfato priedas yra gipsas.

5. Betono mišinio kompozicija pagal 1 ir 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kalcio sulfato priedas yra fosfogipso atliekos.

6. Betono mišinio kompozicija pagal 1 ir 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kalcio sulfato priedas yra gipskartonio atliekos.

7. Betono mišinio kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad porėtumo dujodaras yra vandenilio peroksido vandeninis 30% tirpalas.

8. Betono pagal 1-7 punktus ir jo gaminių gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  žingsnių seka:

- sumaišoma pelenų 100-80% masės ir kalcio sulfato priedo 0-20% masės, ir mišinys homogenizuojamas;

- paruošiamas natrio šarmo NaOH vandeninis tirpalas, natrio šarmą sumaišius su vandens kiekiu, nustatytu pagal vandens ir betono mišinio sausų medžiagų masių santykį 0,33-0,34.

- į homogenizuotą mišinį pridedamas natrio šarmo tirpalas ir išmaišoma;

- pridedamas dujodaro tirpalas ir išmaišoma iki vienalytės masės;

- vienalytė betono masė supilama į formas ir laikoma kambario temperatūroje 24 valandas, tuo metu betone susidarant poroms;

- suformuotas betonas kietinamas 24 valandas 60- 65 °C temperatūroje.