Išradimas priskiriamas statybų pramonės sričiai ir gali būti panaudotas įvairių statinių įrengimui, tiksliau geležinkelio ir autokelių akustiniams atitvarams, jų plokštėms ir jų gamybos būdams. Išradimo tikslas – atpiginti ir pagreitinti atitvarų sumontavimą, o taip pat pagerinti garso izoliacines savybes. Geležinkelio ir autokelių akustinio atitvaro plokštė, apimanti garso izoliacinį sluoksnį (1) iš maltų granulių iš naudotų padangų, rišančios medžiagos ir priedų, o taip pat ribojančius lakštus (2), kur maltos granulės iš naudotų padangų 01-8 mm dydžio, rišančioji medžiaga yra klijai, o priedai – antipirenai, kvapą slopinančios medžiagos, esant tokiam komponentų santykiui, masės %, maltos granulės iš naudotų padangų 80-90, klijai – 7-10, priedai – likusi dalis.