1. Geležinkelio ir autokelių akustinio atitvaro plokštė, apimanti garso izoliacinį sluoksnį iš maltų granulių iš naudotų padangų, rišančiosios medžiagos ir priedų, o taip pat ribojančius lakštus, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad maltos granulės iš naudotų padangų yra 0,1-8 mm dydžio, rišančioji medžiaga yra klijai, o priedai – antipirenai ir kvapą slopinančios medžiagos, esant tokiam komponentų santykiui, masės %:

maltos granulės iš naudotų padangų 80-90

klijai –7-10

priedai - likusi dalis.

2. Plokštė pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad klijai yra poliuretano klijai.

3. Geležinkelio ir autokelių akustinio atitvaro plokštės gamybos būdas, apimantis maltų granulių iš naudotų padangų, rišančiųjų medžiagų ir priedų presavimą kartu su ribojančiais lakštais, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad maltas granules kartu su klijais ir priedais, patalpinę ant minėto ribojančio lakšto ir taip pat uždengę kitu lakštu, presuoja šaltuoju presavimu būdu ne aukštesnėje kaip 50 ºC temperatūroje bent 2 valandas, naudodami iki 0,5 MPa slėgį.

4. Būdas pagal 3 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad ribojantys lakštai parinkti iš grupės iš antikoroziniais dažais padengtos skardos lakštų ir cemento drožlių plokščių.

5.Būdas pagal 3,4 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad akustinio atitvaro plokštės storį parenka 6-200 mm pagal norimą garso sumažinimo rodiklį.

6. Geležinkelio ir autokelių akustinis atitvaras, apimantis akustinio atitvaro plokštes, pagamintas pagal 3, 4, 5 punktus.