1. Celiuliozės pluoštinės medžiagos gamybos būdas elektroverpimo-koaguliacijos būdu apimantis celiuliozės tirpalo joniniame skystyje paruošimą ir celiuliozės pluošto formavimą įrenginiu, apimančiu termostatą (1), celiuliozės tirpalo rezervuarą (2), celiuliozės tirpalo tiekimo sistemą (3), verpimo antgalį (4), besisukantį kolektoriių (5), koaguliacinę vonią (6), aukštos įtampos šaltinį (7) b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad celiuliozės tirpalo paruošimas apima celiuliozės žaliavos džiovinamą 24 valandas vakuuminėje krosnelėje, esant 80-120 ℃ temperatūrai;

išdžiovintos celiuliozės žaliavos tirpinamą joniniame skystyje ne trumpiau, nei 56 valandas, esant 80-120 ℃ temperatūrai, nuolat maišant iki pastovios tolygios konsistencijos;

gautas celiuliozės tirpalas, pageidautinai 1-4% (pagal masę), yra tiekiamas į elektroverpimo antgalį (4), kur dėl aukštos įtampos suformuoto elektrinio lauko celiuliozės/joninio tirpalo gijos krenta ant plonu vandens sluoksniu padengto besisukančio kolektoriaus (5) paviršiaus, kur minėtos gijos yra plaunamos vandeniu ir vykdoma pluošto koaguliacija, o joninis skystis ištirpsta vandenyje;

pasišalinus joniniam skysčiui, celiuliozės molekulės suformuoja vandenilines jungtis ir celiuliozė virsta antrojo (II) tipo (amorfine) celiulioze;

kur

celiuliozės ir joninio skysčio tirpalo tiekimo debitas vienai verpimo antgalio (4) skylutei yra 1,36-2,38 ml/val.;

tarp elektroverpimo antgalio (4) ir pluošto surinkimo kolektoriaus (5) paviršiaus sudaromas elektroverpimo atstumas yra 1-10 cm;

elektroverpimo aplinkoje yra palaikoma 20°C temperatūra ir 65% santykinė oro drėgmė;

tarp elektroverpimo antgalio (4) ir kolektoriaus (5) paviršiaus yra sudaromas 5-25 kV įtampa;

kolektorius (5) yra panardintas į koaguliacinės vonios vandenį, per, apytiksliai, pusę kolektoriaus (5) būgno skersmens, ir sukasi 1-100 aps/min. greičiu;

joninio skysčio likučiai iš suformuoto celiuliozės pluošto yra pašalinami papildomame plovimo procese.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur išdžiovintos celiuliozės žaliava yra tirpinama 1-butil-3-metilimidazolio acetate arba 1-decil-3-metilimidazolio chloride, arba 1-etil-3-metilimidazolio acetate.

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur papildomas plovimo procesas, skirtas joninio skysčio likučių pašalinimui iš suformuoto celiuliozės pluošto apima žingsnius:

pirmame etape, celiuliozės pluošto mirkymą mirkomas dejonizuotame vandenyje12-24 val., esant 20 ℃, 1 gramui celiuliozės pluošto panaudojant apie 500 ml vandens;

antrame etape, celiuliozės pluošto plovimą dejonizuotame vandenyje 20-60 minučių, esant 40-90 ℃ temperatūrai, plovimą kartojant 3-10 kartų;

trečiame etape, celiuliozės pluošto mirkymą 5-30% poliniame tirpiklyje, 1-5 val., kur polinis tirpalas yra parenkamas iš etanolio, butanolio, izopropilo alkoholio;

ketvirtame etape, celiuliozės pluošto užšaldomą per 12 valandų, esant -10 – -25 ℃ temperatūrai;

penktame etape, celiuliozės pluošto liofilizavimą.

4. Celiuliozės pluoštinė medžiaga, gauta būdu pagal bet kurį iš 1-3 punktų.