1. Nedegtų molio produktų su biopolimero priedu gavimo būdas, kai naudojamas toks technologinis procesas – molis trupinamas/sijojamas, biopolimeras paruošiamas, mišinys maišomas, pusgaminis formuojamas plastiniu formavimo būdu, džiovinamas, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad prieš panaudojimą biopolimeras modifikuojamas (krakmolas ir 90 ˚C temperatūros vanduo maišomas; mišinys kaitinamas 150 ˚C temperatūroje 3 val.; mišinys ataušinamas iki 20–22 ˚C temperatūros 24 val.) – gaunamas retrograduotas kukurūzų krakmolo hidrogelis;

2. Nedegtų molio produktų su biopolimero priedu gavimo būdas, pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad vanduo pakeičiamas skirtingos koncentracijos retrograduotu kukurūzų krakmolo hidrogelio priedu, esant tokiam komponentų formavimo masėse santykiui, masės, %: molis – 100; retrograduotas kukurūzų krakmolo hidrogelis (krakmolo koncentracija, %) – 20 (2,5%; 5,0 %; 7,5 % ar 10,0 %).

3. Nedegtų molio produktų su biopolimero priedu gavimo būdas pagal 2 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad skirtingos koncentracijos retrograduotas kukurūzų krakmolo hidrogelis, sąveikaudamas su moliu, užtikrina ne mažesnio nei 9 MPa stiprio ir 160-180 g/m2 drėgmės sorbcijos vertes bei padidina ilgaamžiškumą