1. Pagerintų mechaninių savybių ir atsparumo terminiam patvarumui mažacemenčio ugniai atsparaus betono sudėtis sudaryta iš aliuminatinio cemento, mikro silicio dioksido, boksito, deflokuliantų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad betone papildomai panaudoti mikro ir nanostruktūros modifikatoriai ir tokio betono sudėtis masės % yra: aliuminatis cementas: 5–7; silicio dioksido mikrodulkės 3–7, reaktyvusis Al2O3 20–25; boksitas 60–70; mišrus deflokuliantas 0,15–0,25, vanduo ≤5; nano-SiO2 0,4–1,6; ceolitinė medžiaga 1–2.