Išradimas yra susijęs su difrakcinių optinių elementų formavimu fotopolimere, kur suformuoti elementai gali būti panaudoti šviesos pluoštų skaidyme. Polimerinis difrakcinis optinis elementas yra formuojamas, veikiant fotopolimero sluoksnį išfokusuotu femtosekundiniu lazerio pluoštu, o paveiktos dėmės skersmuo yra ≤20 µm. Lazerine spinduliuote paveiktoje fotopolimero sluoksnio srityje yra inicijuojama fotopolimerizacijos reakcija, dėl kurios paveikta zona tampa netirpia organiniame tirpiklyje. Skenuojant pataškiui, fotopolimere yra suformuojamas mikrodarinių masyvas, nuo kurių išdėstymo priklauso optinio elemento difrakcinės savybės. Optinis elementas gali būti naudojamas ir kaip Beselio tipo pluoštų masyvo generatorius artimame lauke.