1. Membraninis biojutiklis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima silano junginius, kurie formuoja silano-organinių molekulių inkarinį savitvarkį monosluoksnį, kuris suformuoja vientisą fosfolipidų dvisluoksnį.

2. Biojutiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad savitvarkio monosluoksnio formavimui naudojami organiniai tirpikliai tokie kaip alkanai ir (arba) jų mišiniai įskaitant heptaną, aromatiniai angliavandeniliai ir (arba) jų mišiniai įskaitant tolueną ir benzeną.

3. Biojutiklis pagal 1-2 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad membranos formavimui naudojami paviršiai parinkti iš FTO, ITO, kadmio alavo oksido (CdSnO4), cinko oksido (ZnO), aliuminiu legiruoto cinko oksido (Al:ZnO), stibio alavo oksido (SnO2/Sb2O5), indžio stibio oksido (InSbO), galio cinko oksido (GaZnO), indžio cinko oksido (InZnO), stibio indžio alavo oksido (InSbSnO), indžio galio cinko oksido (InGaZnO), bismuto selenito (Bi2SeO5), itrio bario kupratų ir metalų oksidų perovskitų.

4. Biojutiklis pagal 1-2 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad membranos formavimui naudojami paviršiai parinkti iš stiklo, spalvoto stiklo, kvarco, safyro, žėručio.

5. Biojutiklis pagal 1-2 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad membranos formavimui naudojami paviršiai parinkti iš nerūdijančio plieno, aliuminio, titano, vario, nikelio, nikelio-titano lydinių, kobalto ir kobalto lydinių.

6. Biojutiklis pagal 1-2 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad membranos formavimui naudojami plonų aktyvių metalų plėvelių paviršiai, gaunami magnetroninio ar terminio garinimo būdu, ore suformuojantys natūralų ar dirbtiniu būdu gautą oksidinį sluoksnį parinkti iš Ti/TiO2, Zn/ZnO, Zr/ZrO2 ir Cr/CrxOy.

7. Biojutiklis pagal 1-2 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad membranos formavimui naudojami puslaidininkių paviršiai turintys oksidinį sluoksnį parinkti iš Si/SiO2 ir Ge/GeO2.

8. Biojutiklis pagal 1-7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad suformuotas jautrus fosfolipidinis sluoksnis gali būti pašalintas ir iš naujo suformuotas vieną ar kelis kartus ant to paties paviršiaus.

9. Biojutiklio pagal 1-8 punktus panaudojimas membranas pažeidžiančių baltymų agentui identifikuoti.