1. Kelių sankasos ir pagrindo sluoksnių gruntų pagerinimui ir sustiprinimui taikomas priedas, užtikrinantis sluoksnio laikomąją gebą ir atsparumą aplinkos poveikiui visais metų laikais,  b e s i s k i r i a n   t i s tuo, kad priedo komponentų masės % nuo bendros priedo masės yra:

- sieros rūgštis – nuo 65 iki 95;

- ne mažiau kaip viena rūgštinė paviršinio aktyvumo medžiaga – nuo 5 iki 15;

- ne mažiau kaip vienas trivalenčio metalo junginys – nuo 3 iki 10;

- ne mažiau kaip vienas aromatinis angliavandenilis, ypač β-naftolis – nuo 2 iki 10.

2. Priedas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad taikomas gruntams, kuriuose dalelių mažesnių nei 0,063 mm kiekis sudaro 15–60 %.

3. Priedas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gruntų pagerinimui ir sustiprinimui

taikomas priedo kiekis yra nuo 0,1 l/m³ iki 0,3 l/m³.

4. Priedas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra dozuojamas prieš apdorojimą

įterpus į vandenį santykiu nuo 1:100 iki 1:200.