1. Medienos plaušu modifikuoti skaldos ir mastikos asfalto mišiniai, į kurių sudėtį įeina užpildų mišinys iš frakcionuotos skaldos ir mineralinių miltelių, adhezinis priedas, medienos gaminių gamybos metu susidarančių atraižų perdirbti smulkiniai – plaušas ir polimerais modifikuotas bitumas, besiskiriantys. tuo, kad: užpildų mišinį sudaro:

a) medienos plaušu modifikuoto skaldos ir mastikos asfalto mišinio, kurio užpildo dalelės dydis yra 8 mm, komponentų santykis masės % yra:

5-8 mm skaldos frakcija – 48,0-58,0,

2-5 mm skaldos frakcija – 14,0-20,0,

0-2 skaldos atsijos – 15,7-21,7,

mineraliniai milteliai – 4,0-10,0,

medienos plaušas – 0,3-1,0,

adhezinis priedas – 0,019-0,023,

polimerais modifikuotas bitumas – 6,8-7,4;

b) medienos plaušu modifikuoto skaldos ir mastikos asfalto mišinio, kurio užpildo dalelės dydis yra 11 mm, komponentų santykis masės % yra:

8-11 mm skaldos frakcija – 38,0-45,0,

5-8 mm skaldos frakcija – 13,0-21,0,

2-5 mm skaldos frakcija – 8,0-14,0,

0-2 skaldos atsijos – 13,0-21,0,

mineraliniai milteliai – 5,0-11,0,

medienos plaušas – 0,3-1,0,

adhezinis priedas – 0,019-0,023,

polimerais modifikuotas bitumas – 6,0-6,8.

2. Skaldos ir mastikos asfalto mišiniai pagal 1 punktą .besiskiriantys. tuo, kad modifikavimui naudojamas plaušas susidaro medienos gaminių gamybos metu susidarančių atraižų perdirbtų smulkinių.