1. Garso izoliacinė plokštė modelis SW, skirta pastatų tarpbutinių pertvarų garso izoliacinių savybių pagerinimui, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad garso izoliacinis sluoksnis sudarytas iš sumaltų naudotų padangų, sumaltų įvairių gumos atliekų kompozicijos granulių ir bent vieno gipso kartono sluoksnio.

2. Garso izoliacinė plokštė pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo kad garso izoliaciniam sluoksniui naudojamų granulių dydis sudaro 0,5 - 4,5 mm.

3. Garso izoliacinė plokštė pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad naudojamos gumos granulės sudaro iki 85 proc. garso izoliacinio sluoksnio sudėties, likusi dalis sudaryta iš 10 proc. klijų, 3 proc. priedų, 2 proc. slopinančios medžiagos.

4. Garso izoliacinė plokštė pagal 1-3 punktus, c h a r a k t e r i z u o j a m a tuo, kad yra sudaryta iš 10-50 mm storio garso izoliacinio sluoksnio užlieto ant 9,5-12,5 mm gipso kartono plokštės,

5. Garso izoliacinė plokštė pagal 1-4 punktus, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad prie sienos tvirtinama klijais arba varžtais.