1. Įrenginys, skirtas dūmavamzdžio katilo šilumokaičio vamzdžių vidinių paviršių apsaugai nuo korozijos ir abrazyvinio dilimo, kur katilo šilumokaičio vamzdžiai turi vidinę apsauginę priemonę,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta vidinė apsauginė priemonė yra bent vienas vamzdžio pavidalo įdėklas, kur įdėklo išorinio paviršiaus forma atitinka šilumokaičio vamzdžio apsaugomo vidinio paviršiaus formai, o skersmuo parinktas taip, kad įdėklą būtų galima įstatyti į apsaugomo vamzdžio vidų su galimybe jį išimti.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas įdėklas pagamintas iš korozijai atsparios ar įprastinio plieno ar plastiko, pasirenkant minėtą medžiagą pagal darbo sąlygas, kainą.

3. Įrenginys pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įdėklo sienelių storis parinktas, įvertinant abrazyvinį poveikį į įdėklo sieneles.

4. Įrenginys pagal bet kurį iš 1–3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įdėklas yra tvirtinamas prie šilumokaičio vamzdžio laikina tvirtinimo priemone.

5. Įrenginys pagal bet kurį iš 1–4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laikina tvirtinimo priemonė yra parenkama priklausomai nuo įdėklo medžiagos sudėties, įdėklo storio, dydžio, nuo katilo konstrukcijos bei įdėklo tvirtinimas gali būti parinktas iš tokių tvirtinimo priemonių kaip įklijavimas, įvalcavimas, tvirtinimas taškinio virinimo būdu prie katilo metalo naudojant laikiklius, tvirtinimas įvairias mechaniniais būdais, naudojant specialios formos detales.

6. Įrenginys pagal bet kurį iš 1–5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad Įdėklas yra vientisas, dengiantis visą šilumokaičio vamzdžio vidinį paviršių arba jos dalį, arba įdėklas turi kelias atskiras vamzdžio pavidalo dalis, išdėstytas šilumokaičio vamzdyje tose vietose, kurios pagal apsaugos poreikį numatytos apsaugoti nuo korozijos.