1. Kompozitinis elektrodas vandeniliui išskirti iš vandens, turintis p-tipo silicio sluoksnį ir nikelį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant p-tipo silicio sluoksnio yra suformuotas nanometrų eilės aliuminio oksido sluoksnis (Al2O3), kuriame yra suformuoti Ni mikrodarinių intarpai, veikiantys elektrolite kaip mikrokatalizatoriai.

2. Kompozitinis elektrodas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad suformuoto nanometrų eilės aliuminio oksido sluoksnio (Al2O3) optimalus storis yra ribose nuo 10 nm iki 30 nm.

3. Kompozitinis elektrodas pagal bet kurį iš 1 - 2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bet kurio iš suformuoto intarpo iš Ni mikrodarinio optimalus skersmuo yra ribose nuo 1 μm iki 10 μm ir geriau, kai intarpas tiesiogiai kontaktuoja su Si sluoksniu.

4. Kompozitinio elektrodo vandeniliui išskirti iš vandens gamybos būdas, apimantis p-tipo silicio sluoksnio suformavimą ir dengimą nikeliu (Ni),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant p-tipo silicio suformuoja ultraploną nm eilės aliuminio oksido (Al2O3) sluoksnį, gaunant silicio/aliuminio oksido elektrodą (p-Si/Al2O3), o po to suformuotame Al2O3 sluoksnyje fotoelektrocheminiu būdu formuoja Ni mikrodarinių intarpus, veikiančius kaip katalizatoriai elektrolite.

5. Būdas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ultraplonam nm eilės aliuminio oksido (Al2O3) sluoksniui formuoti naudoja atominio sluoksnio nusodinimą.

6. Būdas pagal bet kurį iš 4-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad Ni mikrodarinių intarpus formuoja, poliarizuojant silicio/aliuminio oksido elektrodą (p-Si/Al2O3) elektrolite, turinčiame Ni2+ jonų ir minėtą elektrodą apšviečia regimojo spektro šviesa.

7. Būdas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apšvietimui naudojamos šviesos bangos ilgio energija yra didesnė už Si draudžiamąją juostą.

8. Būdas pagal bet kurį iš 4-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad formuojami Ni mikrodarinių intarpai Al2O3 sluoksnyje, jį apšviečiant regimojo spektro šviesa, pasiskirsto Al2O3 sluoksnyje atsitiktine tvarka.

9. Būdas pagal bet kurį iš 4-7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaip elektrolitą naudoja 1 M NaClO4 + 0.1 M NiSO4 (pH 3).