1. Medicininės paskirties audinių biologinės saugos parametrų pagerinimo būdas, sudarant nanoklasterius ant tekstilės pagrindo medžiagų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad:

- apdorojamas audinys (1) yra talpinamas į vakuuminę kamerą tarp dviejų katodų (2, 3), susietų su atitinkamais magnetais (5, 6);

- į vakuuminę kamerą prileidžiama darbinių dujų (4) iki 1-10 Pa slėgio;

- inicijuojama 120-200 W plazmos generavimo galia ir audinys (1) išlaikomas plazmoje, esant žemai temperatūrai iki 50 ºC, 15-180 min., išlaikant atstumą tarp audinio (1) ir katodų (2, 3) tarp 5-10 cm;

- plazmoje iš katodų (2, 3) išmušti medžiagos atomai nusėda ant audinio (1) paviršiaus, padengdami jį nanoklasteriais, atitinkančiais naudojamus katodus (2, 3) ir darbines dujas (4).

2. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad abu katodai (2, 3) yra pagaminti iš tos pačios medžiagos, parinktos iš grupės, susidedančios iš Cu, Ag, Fe, Zn.

3. Būdas pagal 1 ir 2 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad katodas (2) ir katodas (3) yra kiekvienas pagamintas iš skirtingos medžiagos, parinktos iš grupės, susidedančios iš Cu, Ag, Fe, Zn.

4. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad darbinės dujos (4) yra argonas.

5. Būdas pagal 1 ir 4 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad darbinės dujos (4) yra deguonis.

6. Būdas pagal 1, 4 ir 5 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad darbinės dujos (4) yra argono ir deguonies dujų mišinys.

7. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad, kuomet naudojami vienodos medžiagos katodai (2, 3) ir argono darbinės dujos, ant abiejų audinio (1) paviršiaus pusių susiformuoja vienodi metalų nanoklasteriai.

8. Būdas pagal 1 ir 7 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad, kuomet naudojami vienodos medžiagos katodai (2, 3) ir deguonies darbinės dujos, ant abiejų audinio (1) paviršiaus pusių susiformuoja vienodi metalų oksidai.

9. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad, kuomet naudojami skirtingos medžiagos katodai (2) ir (3) ir argono darbinės dujos, ant abiejų audinio (1) paviršiaus pusių susiformuoja skirtingų metalų nanoklasteriai.

10. Būdas pagal 1 ir 9 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad, kuomet naudojami skirtingos medžiagos katodai (2) ir (3) ir deguonies darbinės dujos, ant abiejų audinio (1) paviršiaus pusių susiformuoja skirtingų metalų oksidai.

11. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad, keičiant atstumą tarp magnetų (5, 6), kinta plazmos apdorojamo audinio (1) paviršiaus plotas.

12. Būdas pagal 11 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad plazma apdorojamo audinio (1) paviršiaus padengimo nanoklasteriais plotas tiesiogiai priklauso nuo atstumo tarp magnetų (5) ir (6).