Išradime aprašytas metodas, skirtas medicininės paskirties audinių biologinės saugos parametrų, įskaitant antimikrobinį poveikį, pagerinimui, naudojant metalų ir (arba) jų oksidų nanoklasterius, nusodintus ant audinio paviršiaus, naudojant žaliosios chemijos, t.y. nusodinimą žematemperatūrės plazmos aplinkoje, technologijas. Nanoklasterių nusodinimas atliekamas vakuuminėje kameroje darbinių Ar arba O2 arba Ar+O2 dujų aplinkoje, esant slėgiui 1-10 Pa. Nanoklasterių nusodinimas atliekamas žematemperatūrėje plazmoje, neviršijančioje 50 ºC, taikant 120-200 W plazmos generavimo galią, išlaikant patalpintus tarp katodų audinius plazmoje 15-180 min. Katodai yra pagaminti iš medžiagos, parinktos, tuo neapsiribojant, iš grupės, susidedančios iš Cu, Ag, Fe, Zn. Naudojant šį metodą, audinius galima padengti iš vienos arba iš abiejų pusių tos pačios medžiagos nanoklasteriais, arba abi puses galima padengti skirtingų medžiagų nanoklasteriais. Audiniai, modifikuoti metalų ir (arba) metalų oksidų nanoklasteriais pagal šio išradimo technologiją, įgyja atsparumą įvairiems patogenams ir gali būti panaudoti medicininės paskirties apsaugos priemonių, pavyzdžiui, medicininių veido kaukių, gamybai.