1. Termoplastinės celiuliozės acetato kompozicijos, apimančios celiuliozės acetatą ir plastiklį, gamybos būdas, kur būdas apima CA žaliavos frakcionavimą ir granulių gavimą, tolygų CA granulių sumaišymą su plastikliu, CA granulių ir plastiklio mišinio sujungimą ir CA granulių bei plastiklio granuliavimą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad būdas taip pat apima neorganinio užpildo sintezę, kad būtų gautos neorganinio užpildo dalelės, ir neorganinio užpildo dalelių naudojimą maišymo su CA granulėmis ir plastikliu etape, kur sintezės etapą sudaro neorganinio užpildo hidroterminis apdorojimas, kalcinavimas ir malimas, kad būtų gautos dalelės.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur neorganinio užpildo dalelės yra gautos iš silikagelio, kur silikagelis yra aliuminio fluorido gamybos atlieka.

3. Būdas pagal 1 punktą, kur neorganinio užpildo dalelės yra gautos iš opokos uolienos.

4. Būdas pagal bet kurį iš 1-3 punktų, kur neorganinio užpildo dalelių dydis yra 0,04 – 100 µm intervale.

5. Būdas pagal bet kurį iš 1-4 punktų, kur termoplastinės celiuliozės acetato kompozicijos gavimo būde celiuliozės acetato kiekis yra 30-70 masės %, neorganinio užpildo dalelių kiekis yra 5-20 masės % ir plastiklio kiekis yra 10-35 masės %.

6. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur plastiklis yra parinktas iš polietilenglikolio, triacetino, glicerolio ir trietilcitrato arba jų derinio.

7. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur dviejų sraigtų ekstruderio, naudojamo CA granulėms su plastikliu ir užpildo dalelėmis tolygiai sujungti, temperatūra yra 140-190 °C, o sraigto sukimosi greitis - 30-70 aps./min.

8. Termoplastinė celiuliozės acetato kompozicija, gauta būdu pagal bet kurį iš ankstesnių punktų.