1. Rišiklis iš technogeninių atliekų, kurį sudaro rišiklio kietoji dalis, sudaryta iš ekstrakcinio pushidračio fosfogipso ir biokuro pelenų, bei aktyvatorius, turintis skystojo stiklo,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aktyvatoriuje yra natrio karbonato; rišamoji medžiaga sudaryta iš šių komponentų tokiu masės santykiu (%):

ekstrakcinis pushidračio fosfogipsas –10–20,

biokuro pelenai – 15,0–50,0,

skystasis stiklas – 10,0–15,0,

natrio karbonatas – 5,0,

vanduo – 15–20.

2. Rišiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad technogeninės atliekos – ekstrakcinis pushidratis fosfogipsas ir biokuro pelenai – sudaro 70 % rišiklio masės.