Šis išradimas atskleidžia būdą gaminti plieninės armatūros, naudojamos kartu su betonu agresyviose terpėse, apsauginę antikorozinę dangą, šios dangos ir jos kompozicijos gamybos būdą naudojant metalurginį šlaką, stiklo vatos atliekas, bei šarminį aktyvatorių. Gautąja kompozicija padengiama plieninė armatūra 1-2mm sluoksniu, kuri apsaugo plieno armatūrą nuo korozijos gelžbetonio gaminiuose, ypač agresyvios aplinkos sąlygomis, pavyzdžiui jūros vandenyje. Atlikti eksperimentai parodė sukurtos kompozicijos ir armatūros apsauginės dangos gerą efektyvumą. Šiai kompozicijai/dangai gaminti tinka techninės atliekos: metalurginis šlakas ir atliekinė stiklo/akmens vata, kuri gaunama griaunant pastatus. Išradimas efektyvus gelžbetonio konstrukcijų gamyboje, ypač eksploatuojamų agresyviose aplinkose, taip pat, betono sudėtyje naudojant rišiklį su sumažintu kiekiu portlandcemenčio arba pucolaninį rišiklį, kurie mažina betono kompozicijos šarminį lygį tuo didindami armatūros spartesnės korozijos tikimybę.