1. Trisluoksnė kompozitinė sieninė plokštė skirta pastato konstrukcijai apimanti vidinį, išorinį betono sluoksnius (betono stiprio klasė C30/37), armuojamus dviem armatūros tinklais, o tarp jų izoliacinį sluoksnį, kurį su betono sluoksniais jungia nerūdijančio plieno ryšiai,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vidinis ir išorinis betono sluoksniai yra vienodo storio nuo 40 iki 60 mm, o tarp jų yra izoliacinis sluoksnis – nuo 250 iki 350 mm.

2. Trisluoksnė kompozitinė sieninė plokštė pagal 1 punktą, kurios armatūriniai tinklai (1, 1‘) yra pagaminti iš metalo (Ø6 mm, L 600 mm).

3. Trisluoksnė kompozitinė sieninė plokštė pagal 1 punktą, kurios armatūrinis tinklas esantis išoriniame ir vidiniame betoniniuose sluoksniuose (3, 3‘), tarpusavyje sujungiami nerūdijančio plieno ryšiais (2; Ø5 mm) per termoizoliacinį sluoksnį (4).

4. Plokščių montavimo būdas, apimantis trisluoksnes kompozitines sienines plokštes pagal 1–3 punktus, skirtas montuoti statybvietėje, vertikaliam ir horizontaliam plokščių sujungimui naudojant betoną, atitinkantį stiprio klasę C30/37;

kur vertikaliam visų sumontuotų plokščių sujungimui išliejami betoniniai stulpai, atitinkantys montuojamų plokščių aukštį;

horizontaliam plokščių sujungimui išliejamas betoninis žiedas visų horizontaliai sudėtų plokščių paviršiumi.