1. Savaime dezinfekuojantis čiužinio kilimėlis, susidedantis iš audinio sluoksnių, sujungtų tarpusavyje polimeriniais klijais karšto laminavimo būdu, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad susideda iš penkių sluoksnių, kur:

- pirmasis sluoksnis (1) yra nuo 3 iki 6 mm storio perforuotas megztas trikotažinis audinys,

- antrasis sluoksnis (2) yra nuo 3 iki 6 mm storio perforuotas megztas trikotažinis audinys, kuriame yra nuo 0,15 iki 0,25 mm, geriau 0,2 mm skersmens šviesolaidžių su mikrolangeliais, skirtų kilimėlio dezinfekavimui UV spinduliais,

- trečiasis sluoksnis (3) yra nuo 10 iki 14 mm storio perforuotas megztas trikotažinis audinys, sudarytas iš trijų sluoksnių, kurių kiekvienas yra nuo 3 iki 6 mm storio,

- ketvirtasis sluoksnis (4) yra nuo 3 iki 6 mm storio perforuotas megztas trikotažinis audinys, kuriame yra nuo 0,15 iki 0,25 mm, geriau 0,2 mm skersmens šviesolaidžių su mikrolangeliais, skirtų kilimėlio dezinfekavimui UV spinduliais,

- penktasis sluoksnis (5) yra nuo 3 iki 6 mm storio perforuotas megztas trikotažinis audinys.

2. Kilimėlis pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad šviesolaidžių pasiskirstymo tankis kilimėlio sluoksniuose (2) ir (4) yra nuo 2 iki 4 vnt/cm ir jie yra išdėstyti lygiagrečiai viena kitam sluoksnių (2) ir (4) audinio eilių kryptį atitinkančia kryptimi, be to, šviesolaidžių galai viename krašte išsikiša nuo 5 iki 8 cm nuo audinio krašto, o kiti šviesolaidžių galai yra audinyje.

3. Kilimėlis pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad perforuotas megztas trikotažinis audinys, sudarantis visus penkis sluoksnius, yra pagamintas iš PES arba 95%PES/5%PMMA akrilo, arba 95%PES/5%SUVT akrilo, arba 95%PES/5%UVT akrilo, kurio eilučių tankis yra nuo 12 iki 16 akių/cm, o stulpelių tankis ‒ nuo 8 iki 12 akių/cm.