Išradimas skirtas savaime dezinfekuojančiam čiužinio kilimėliui, susidedančiam iš penkių sluoksnių, kur pirmąjį ir penktąjį sluoksnius sudaro 3-6 mm storio perforuotas megztas trikotažinis audinys, antrąjį ir ketvirtąjį sluoksnius sudaro 3-6 mm storio perforuotas megztas trikotažinis audinys, kuriame yra nuo 0,15 iki 0,25 mm, geriau 0,2 mm skersmens šviesolaidžių su mikrolangeliais, skirtų kilimėlio dezinfekavimui UV spinduliais, kur šviesolaidžių pasiskirstymo tankis audinyje yra nuo 2 iki 4 vnt/cm ir jie yra išdėstyti lygiagrečiai viena kitam audinio eilių kryptį atitinkančia kryptimi, be to, šviesolaidžių galai viename krašte išsikiša nuo 5 iki 8 cm nuo audinio krašto, o kiti šviesolaidžių galai yra audinyje, ir trečiąjį sluoksnį sudaro 10-14 mm storio perforuotas megztas trikotažinis audinys, sudarytas iš trijų sluoksnių, kurių kiekvienas yra 3-6 mm storio. Perforuotas megztas trikotažinis audinys yra pagamintas iš PES arba 95%PES/5%PMMA akrilo, arba 95%PES/5%SUVT akrilo, arba 95%PES/5%UVT akrilo, kurio eilučių tankis yra nuo 12 iki 16 akių/cm, o stulpelių tankis ‒ nuo 8 iki 12 akių/cm.