1. Pelenų portlandcemenčio kompozicija, apimanti lakiųjų pelenų ir didelio grynumo kalcio sulfoaliuminato, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad pelenų portlandcemenčio kompozicija apima:

● nuo 65 % iki 94 % portlandcemenčio,

● nuo 5,75 % iki 30 % lakiųjų pelenų,

● nuo 0,25 % iki 5 % didelio grynumo neorganinio kalcio sulfoaliuminato priedo.

2. Pelenų portlandcemenčio kompozicija pagal 1 punktą, apimanti:

● nuo 74 % iki 85 % portlandcemenčio,

● nuo 14,75 % iki 25 %, lakiųjų pelenų,

● nuo 0,25 % iki 1 %, didelio grynumo neorganinio kalcio sulfoaliuminato priedo .

3. Pelenų portlandcemenčio kompozicija pagal 1 punktą, apimanti:

● apie 80 % portlandcemenčio,

● apie 19,5 % lakiųjų pelenų,

● apie 0,5 % didelio grynumo neorganinio kalcio sulfoaliuminato priedo.

4. Pelenų portlandcemenčio kompozicija pagal bet kurį vieną iš 1-3 punktų, kur didelio grynumo neorganinis kalcio sulfoaliuminato priedas apima >97,5 % jelimito, <0,35 % kalcio oksido, <0,2 % anhidrito ir <1,9 % amorfinės fazės.