1. Užterštų metalinių elementų vidinių ir išorinių paviršių deaktyvacijos būdas, apimantis metalinių elementų pjovimą, išplokštinimą, pakrovimą į laikymo priemones, metalinių elementų mirkymą, plovimą, džiovinimą bei metalinių elementų radioaktyvumo lygio kontrolę,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad būdas apima metalinių elementų elektrocheminio-ultragarsinio apdorojimo pakopą, kurioje metalinių elementų deaktyvavimas atliekamas panardinant kasetę su pakrautais metaliniais elementais į paruoštą deaktyvavimo tirpalą ir tuo pačiu metu veikiant metalinius elementus elektros srove ir reikiamo dažnio ultragarso bangomis.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metaliniai elementai yra išplokštintos metalinės juostos.

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektrocheminio ultragarsinis apdorojimas yra atliekamas deaktyvavimo vonioje, apimančioje ultragarso bangų šaltinį ir katodo-anodo maitinimo šaltinį.

4. Būdas pagal bet kurį iš 1–3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektrocheminis ultragarsinis apdorojimas yra atliekamas naudojant elektrocheminę deaktyvavimo kasetę su metalinėmis juostomis.

5. Būdas pagal bet kurį 1–4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaip elektrolitas yra naudojamas rūgštinis tirpalas.

6. Būdas pagal bet kurį 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rūgštinis tirpalas yra 0,5–1,5 % azoto rūgšties tirpalas.

7. Būdas pagal bet kurį 1–6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektrocheminė deaktyvavimo kasetė sujungia metalines juostas kaip anodą ir katodą su atvirkštiniu (reversuojamu) apdorojimu.

8. Būdas pagal bet kurį 1–7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metaliniai elementai yra vamzdžiai, juostos.

9. Užterštų vamzdinių elementų vidinių ir išorinių paviršių deaktyvacijos sistema, apimanti plovimo liniją, pjovimo liniją, plokśtinimo liniją, laikymo priemones, skirtas talpinti elementams plovimo etapo metu,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sistema apima elektrocheminės deaktyvacijos liniją, apimančią metalines juostas, kasetę, deaktyvavimo vonią, elektrolitą, ultragarso bangų šaltinį ir katodo-anodo maitinimo šaltinį.

10. Sistema pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad elektrolitas yra rūgštinis tirpalas.

11. Sistema pagal 9 arba 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad elektrocheminės deaktyvacijos linija papildomai apima skysčių pripildymo ir išleidimo įrenginiai, pagalbinės cirkuliacinės priemonės, filtrai, siurbliai ir valdikliai, leidžiantys antrąją vonią užpildyti tirpalu ir užtikrinantys proceso valdymą.

12. Sistema pagal bet kurį iš 9–11 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad deaktyvavimo vonia yra pagaminta iš medžiagų, kurios nereaguoja su rūgštimis.

13. Sistema pagal bet kurį iš 9–12 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad katodo-anodo maitinimo šaltinis sumontuotas nuolatinės srovės impulsams generuoti ir periodiniam poliškumo pasikeitimui tarp metalinių juostų.