Inovatyvi biofiltracijos sistema sukurta efektyviam vandenilio sulfido (H₂S) šalinimui iš biodujų, siekiant užtikrinti jų saugų panaudojimą, apsaugoti įrangą nuo korozijos ir mažinti taršą. Sistema sudaryta iš vertikalaus cilindrinio biofiltro, užpildyto modifikuotomis medžiagomis: pirolizuotu ir KOH apdorotu nuotekų dumblu (NB) bei porėtu lengvuoju betonu (CLC), impregnuotu FeCO₃. Šių nešiklių derinys leidžia veikti trims H₂S šalinimo mechanizmams: adsorbcijai NB paviršiuje, katalitinei oksidacijai CLC sluoksniuose ir biologinei oksidacijai, kurią vykdo Pseudomonas spp. ir Thiobacillus spp. Integruota automatinė drėkinimo ir maistinių medžiagų sistema palaiko 40–60 % drėgmę ir pH 6,0–7,0. Eksperimentai parodė iki 92 % H₂S šalinimo efektyvumą esant 0,2 L/min srautui ir 500–2000 ppm koncentracijai. Fluorescencinė mikroskopija patvirtino bioplėvelių formavimąsi, o modifikuotos medžiagos pailgino filtro tarnavimo laiką 35 %. Sistema pasižymi tvarumu, ekonomiškumu ir regeneravimo galimybe.