1.Biofiltro įkrovos vandenilio sulfido H2S šalinimui iš biodujų, sudaryta iš vertikalaus cilindrinio biofiltro su įkrovomis, b e s i s k i r i a n č i o s tuo, kad įkrovos yra pagamintos iš pirolizės būdu 600 ºC temperatūroje ir KOH aktyvuoto nuotekų dumblo (NB) bei FeCO3 impregnuoto porėtojo lengvojo betono (CLC) atliekų, užtikrinančių H2S adsorbciją, katalizinę oksidaciją ir biologinę oksidaciją.

2. Biofiltro įkrovos pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n č i o s tuo, kad jų struktūra palaiko 40-60 % drėgmės lygį ir optimalią 6,0-7,0 ph terpę, sudarančias palankias sąlygas mikroorganizmams neutralizuoti vandenilio sulfidą (H2S) iki nekenksmingų junginių.

3. Biofiltro įkrovos pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n č i o s tuo, kad ant jų paviršiaus formuojasi bioplėvelės, sudarytos iš Pseudomonas spp. Ir Thiobacillus spp. mikroorganizmų.

4. Biofiltro įkrovos pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n č i o s tuo, kad jų derinys iki 35 % prailgina biofiltro eksploatacijos laiką, palyginti su nemodifikuotomis įkrovomis.

5. Biofiltro įkrovos pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n č i o s tuo, kad gali būti regeneruojamos, taip sumažinant eksploatacines sąnaudas ir neigiamą poveikį aplinkai.